## Slide 1
电线电缆硅橡胶材料 系统解决方案提供商
电线电缆硅橡胶材料专家
The Silicone Materials Expert Of Wire And Cable
东 莞 市 朗 晟 材 料 科 技 有 限 公 司
Dongguan Longsun Material Technology Co., Ltd.
东莞市茶山镇伟兴路23号（园中一路13号）

## Slide 2: 国材当自强
公司介绍
主营业务
⽂化与使命

## Slide 3
国材当自强

## Slide 4
部分
实力铸就辉煌
Strength castmagnificently
Part of the patent certiﬁcate
部分专利证书

## Slide 5: 国材当自强
Part of the patent inspection certiﬁcate
部分专项检测证书
7270 DJ
Part of the high-tech product certiﬁcate
部分高新技术产品证书

## Slide 6: 国材当自强
9-10
您

## Slide 7
您
国材当自强
11-12

## Slide 8: 国材当自强
载
1
15
7
13-14

## Slide 9
国材当自强
15-16

## Slide 10: 国材当自强
准确
17-18

## Slide 11: 国材当自强
外 观 |  | 灰白色
拉伸强度(MPa) ≥ | GB/T 528-2009 | 6
垂直燃烧 | UL94-2018 | V-0
体积电阻率(Ω.cm)≥ | GB/T 1692-2008 | 1×1015
击穿强度（KV/mm)≥ | GB/T 1695-2005 | 30
烟密度等级 | GB/T 8627-2007 | 5
水分含量≤ 烟气毒性 | ASTM E203-16 GB/T 20285 | 1% ZA1
1
2
3
4
19-20

## Slide 12: 国材当自强
使用范围
密封性 烧蚀效果 吸水性 通过标准 烟气毒性
Ceramic ﬁreproof silica gel tape
21-22

## Slide 13
国材当自强
23-24

## Slide 14
Silicone for insulators
国材当自强
Silicone rubber for cold shrinkable cable accessories
25-26

## Slide 15
High ﬂame retardant silica gel
 | GB/T 531.1-2008 |  |  |  | 
 | GB/T 528-2009 |  |  |  | 
 | GB/T 528-2009 |  |  |  | 
 | GB/T 529-2008 |  |  |  | 
 | GB/T 1692-2008 |  |  |  | 
 | GB/T 1695-2005 |  |  |  | 
 | IEC 60250 |  |  |  | 
 | IEC 60250 |  |  |  | 
国材当自强
Silicone for power plugs and unplugs
27-28

## Slide 16
High temperature resistant silica gel
29-30
Special silica gel for wire and cable
国材当自强

## Slide 17
Special silicone for wires and cables
电线电缆专用耐热型硅橡胶
Silicone for the wires and cables in new energy vehicles
新能源车内用电线电缆用硅胶
国材当自强

## Slide 18
Silicone for electric locomotive wires
机车线专用高抗撕硅橡胶
国材当自强
High strength and high tear resistance silica gel
线缆专用高强度高抗撕硅橡胶
33-34

## Slide 19: 国材当自强
The Series of Silicone Sealant
硅酮母料系列
硅酮母粒LS-007
35-36

## Slide 20: 国材当自强
TPV
150
Thermo plastic silicone vulcanizate
热塑性动态硫化橡胶或热塑性弹性体 TPV
Fireproof and temperature resistant insulating silicone tape
防火耐温绝缘胶带
37-38